纸张采购招标文件

一、项目概况 1、采购单位：安徽升元图文技术有限公司 2、供货地点：公司 3、合同供货期：一年 二、采购范围、入围品牌及规格要求 1、本次采购的纸张是：蓝图纸； 2、规格要求： 类别; 类型; 定量; 规格（mm）; 宽度允许 偏差(mm); 长度 （m）; 长度允许 偏差（m）; 纸芯(mm). 蓝图纸; 卷纸; 80g/m2; 880、620、450、310; ±2; 150; ±1; 76.2. 硫酸纸; 卷纸; 75g/m2; 880、620、450、310; ±2; 160; ±1; 76.2. 工程复印纸; 卷纸; 80g/m2; 880、620、450、310; ±2; 150; ±1; 76.2. 复印纸; 平板纸; 70g/m2; 297*420、210*297; ±1; —; —; —. 铜版纸; 平板纸; 157g/m2; 297*420、210*297; ±1; —; —; —. 相纸; 卷纸; 260g/m2; 914; ±2; 50; ±1; 50.4. PP背胶; 卷纸; 160g/m2; 914; ±2; 50; ±1; 50.4. 3、技术要求： 数码蓝图纸技术指标 指标名称; 单位; 规定; 测定标准. 定量; g/m2; 80.0; GB/T451.2. 定量偏差; %; ±4. 灰分; g/m2; 15. 挺度b; 共振法; 纵向 ≥; mN.m; 0.450; GB/T22364. 横向 ≥; 0.170. 弯曲法; 纵向 ≥; mN; 90. 横向 ≥; 40. 平滑度（两面均） ≥; s; 18; GB/T456. 施胶度 ≥; mm; 1.00; GB/T460. 尘埃度; 0.3mm2~1.5mm2 ≤; 个/m2; 60; GB/T1541. 1.5 mm2 >; 不应有. 交货水分; %; 4.0～7.0; GB/T462. 数量偏差 ≤; %; 平板纸0，卷筒纸±1; 按实际值计算. 复印纸70g/工程复印纸80g原纸技术参数 指标名称; 单位; 规定; 测定标准. 定量; g/m2; 70.0; 80.0; GB/T451.2. 定量偏差; %; ±4. 厚度 ≥; μm; 90; 100; GB/T451.3. 挺度b; 共振法; 纵向 ≥; mN.m; 0.250; 0.450; GB/T22364. 横向 ≥; 0.120; 0.170. 弯曲法; 纵向 ≥; mN; 70; 90. 横向 ≥; 30; 40. 平滑度（两面平均） ≥; s; 18; GB/T456. 不透明度 ≥; %; 90; GB/T1543. 亮度（白度） ≤; %; 95; GB/T7974. 施胶度 ≥; mm; 1.00; GB/T460. 尘埃度; 0.3mm2~1.5mm2 ≤; 个/m2; 60; GB/T1541. 1.5 mm2 >; 不应有. 交货水分; %; 4.0～7.0; GB/T462. 数量偏差; %; 平板纸0，卷筒纸±1; 按实际值计算. 硫酸纸技术指标 指标名称; 单位; 规定; 测定标准. 定量; g/m2; 75; 80; GB/T 451.2. 定量偏差; %; ±5. 透明度 ≥; %; 68.0; 67.0; GB/T 2679.1. 撕裂度 ≥; mN; 220; GB/T 455. 平滑度（正反面平均） ≥; s; 18; 15; GB/T 459. 伸缩率; 纵向; %; 3.5; 4.0. 横向; 12.0; 13.0. 施胶度; ≥; mm; 1.5; GB/T 460-2008中墨水划线法. 细线; 0.3±0.04. 尘埃度; 0.05mm2~1.0mm2 ≤; 50; GB/T 1541-1989. 0.5mm2~1.0mm2 ≤; 20. >1.0 mm2; 无. 交货水分 ≤; %; 7.0; GB/T 462. 尺寸及偏斜度 ≤; mm; ±2; GB/T 451.1. 铜版纸157g原纸技术参数 指标名称; 单位; 规定; 测定标准. 定量; g/m2; 157; GB/T451.2. 定量偏差; %; ±3. 亮度; 正面 ≥; %; 86; GB/T7974. 反面 ≥; 86. 不透明度 ≥; %; 95; GB/T1543. 光泽度 ≥; 正面; %; 60; GB/T8941. 反面; 60. 印刷光泽度 ≥; 正面; %; 93; GB/12032 GB/T8941. 反面; 93. 印刷表面粗糙度≤; 正面; um; 1.4; GB/T22363. 反面; 1.4. 油墨吸收性; 正面; %; 15-28; GB/T12911. 反面. 印刷表面强度≥; 正面; m/s; 1.4; GB/T22365. 反面; 1.4. 尘埃度; 0.2mm2~1.0mm2 ≤; 个/m2; 8; GB/T1541. 1.0mm2~1.5mm2; 不应有. >1.5mm2; 不应有. 数量偏差; %; 平板纸0， 卷筒纸±1; 按实际值计算. 4、尺寸及定量要求： 各类原纸尺寸及定量要求. 序号; 名称; 推荐品牌; 单位(300m/卷）; 克数; 数量. 10; 蓝图纸(正反蓝色）880; 卷; 80; 1100. 11; 蓝图纸(正反蓝色）440; 卷; 80; 900. 12; 蓝图纸(正反蓝色）620; 卷; 80; 1000. 13; 蓝图纸(正反蓝色）310; 卷; 80; 100. 5、投标文件中应包括如下文件的复印件并加盖公章。 1）三证合一的营业执照； 2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书及被授权人身份证等证件的原件。3）关于投标纸张的权威部门的有关检测报告。4）商标注册证书。5）环保认证文件。 三、投标人资格要求：具有独立法人资格；具备本次采购产品供货能力的生产厂家或经销商。本项目不接受联合体投标。 四、报名注意事项： 1、报名时投标人请携带以下资质证明文件：1）营业执照；2）税务登记证；3）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书及被授权人身份证等证件的原件。 2、中标时携带纸样品纸各一，对样品进行试印，确定是否适用于本文印室的打印机及一体机，对试印合格的样品进行留存。 五、产品到货、验收 1、交货时间、地点 采购的产品到货目的地直接为甲方指定地点和时间交货，市区内和市区外需按采购员要求的日期送达。 2、产品验收要求： 1）双方按采购单对产品进行验收。 2）验收合格，专门管理人员在产品销售单上签字确认。 3）双方在验收时，出现过期、损坏、数量不全或产品不对等问题时，甲方有权拒收。 4）供应商提供的纸张包装应符合GB/T 10342-2002《纸张的包装和标志》要求，平板纸包装箱及每包纸内包装上应注明规格、定量、数量等基本信息，卷筒纸包装箱上应注明规格、卷数、定量、长度等信息 5）在验货抽查时如发现纸张未达到“表单各类原纸尺寸及定量要求”的一律退换。 6）产品使用中出现纸张尺寸、偏斜度及各项指标不符合造成的大量浪费，采购人有权索赔相等数量的合格产品。 3、服务要求 1）供货商应承诺对所有用户提供免费送货上门服务。 2）采购的产品必须以采购人发出的数量为准，供应商不能私自增减，更不能随意配货，若有特殊情况需提前电话告知负责签字的专门管理人员。 3）送货人员有义务帮采购方把长时间存放的图纸倒腾在新货上面，方便采购方使用。 4、符合下列任一情行，甲方有权终止合同： 1、乙方二次未按要求（包括时间、规格、质量、数量）将纸张送至甲方指定地点； 2、乙方提供平板纸每包张数或卷纸长度小于实际值超过2%； 3、乙方提供纸张以次充好，与签字确认样张质量差异明显，不符合甲方技术指标。